## Slide 2
Железоуглеродистые сплавы являются основными конструкционными материалами практически всех стран мира. Масштабы их производства в значительной мере характеризуют технико-экономический уровень развития государства и служат материальной основой для различных отраслей техники. Их производство по объему превосходит производство всех остальных металлов и сплавов вместе взятых более чем в 10 раз
В общем случае железоуглеродистые сплавы подразделяются на две основные группы: стали и чугуны.
Получение сплавов с заданными свойствами базируется, прежде всего на анализе системы «состав–структура–свойства» и ее изменении при воздействии внешних условий таких, как температура, давление, механические нагрузки и др.
ЖЕЛЕЗОУГЛЕРОДИСТЫЕ СПЛАВЫ

## Slide 3
Компоненты железоуглеродистых сплавов.
Железо (лат. Ferrum) открыто в III тысячелетии до н.э., это химический элемент VIII группы периодической системы Менделеева, атомный номер 26, плотность 7,83 г/см3. Блестящий серебристо-белый металл с температурой плавления 1539 °С.
Широко распространено в природе, занимая второе место (после алюминия) среди металлов.
Железо имеет аллотропные модификации которые различаются по кристаллической структуре.
При температуре ниже 768 °С устойчиво α-железо с объемно-центрированной кубической решеткой (ОЦК). При 768 °С железо становиться немагнитным, решетка остается той же. Между 911 °С и 1392 °С устойчиво γ-железо с гранецентрированной кубической решеткой. Выше 1392 °С вновь образуется ОЦК-решетка.

## Slide 4
Железо является важнейшим металлом современной техники, хотя в чистом виде практически не используется по причине низких прочностных характеристик. Оно необходимо для жизнедеятельности многих живых организмов, в том числе и человека (входит в состав гемоглобина).
Способность железа растворять углерод и другие элементы служит основой для получения разнообразных сплавов способных выдерживать воздействие высоких и низких температур, вакуума и высоких давлений, агрессивных сред, больших переменных напряжений, ядерных излучений и др. На долю таких сплавов приходится около 95 % всей металлической продукции (стали, чугуны, ферросплавы).
Компоненты железоуглеродистых сплавов.

## Slide 5
Углерод (лат. Carboneum) химический элемент периодической системы Менделеева, атомный номер 6, плотность 2,5 г/см3, температура плавления ≈ 3500 °С.
Основные кристаллические модификации углерода – алмаз и графит.
Компоненты железоуглеродистых сплавов.
Кристаллические решетки: а – алмаза; б – графита
В соединениях с железом углерод приобретает металлические свойства. Он может растворяться в решетке железа по механизму внедрения, т.е. внедряться в межузельные пространства, а также образовывать химические соединения Fe3C; Fe2C и др.

## Slide 6
Примеси:
обычные (фосфор Р, сера S, марганец Mn, кремний Si, водород Н, азот N, кислород О);
легирующие (хром Cr, никель Ni, молибден Mo, вольфрам W, ванадий V, титан Ti, кобальт Со, медь Cu и др.)
модифицирующие (магний Mg, церий Ce, кальций Ca и др.).
Компоненты железоуглеродистых сплавов.

## Slide 7
Структура железоуглеродистых сплавов.
В зависимости от температуры и содержания углерода сплавы железо - углерод могут иметь структурные составляющие: феррит, цементит, перлит, аустенит, ледебурит и графит. Так же структура сплавов определяется размером и формой зерен (кристаллов).
Феррит представляет собой твердый раствор углерода в
α-железе. При 723° С в α-железе может содержаться до 0,02% углерода, а при 20° С всего лишь 0,006% углерода. Феррит обладает высокой пластичностью, низкой твердостью (НВ 80-100), прочностью (σь = 25 кгс/мм2) и магнитными свойствами, которые сохраняются до температуры 768° С.
Микроструктура феррита представляет собой однородные зерна.

## Slide 8
Аустенит (от имени английского ученого Робертса-Аустена) – твердый раствор углерода и других элементов в γ-железе.
Структура железоуглеродистых сплавов.
Кристаллическая решетка аустенита:
– атомы железа; – атом углерода.
Микроструктура аустенита.
Максимальная растворимость углерода в аустените при t = 1147 °С равна 2,14 %. При снижении температуры растворимость уменьшается и при t = 727 °С составляет 0,8 %.
Аустенит немагнитен, обладает по сравнению с ферритом меньшим удельным объемом, пластичен, имеет большую твердость.
Notes: <number>

## Slide 9
Цементит – химическое соединение железа с углеродом (карбид железа Fe3C), содержит углерода 6,67 %, плотность 7,82 г/см3.
Температура плавления цементита (около 1250 °С) точно не установлена, так как в процессе нагрева он разлагается, что и искажает результаты измерений.
Цементит имеет высокую твердость (НВ > 800, царапает стекло), но очень низкую (практически нулевую) пластичность.
Цементит неустойчив и при определенных условиях распадается на железо и углерод в виде графита.
Структура железоуглеродистых сплавов.
Изменяя состав и структуру, получают железоуглеродистые сплавы с разнообразными свойствами, что делает их универсальными материалами.

## Slide 10
При изучении структуры чугуна и стали строят диаграммы состояния - графические изображения, дающие наглядное представление о кристаллизации и превращениях, совершающихся при их нагреве и охлаждении.
Диаграмма состояний строится по критическим точкам, определяемым различными методами. Одним из важнейших методов является термический.
Критическая точка – это температура, при которой происходит изменение кристаллической решетки вещества. Экспериментальное определение критических точек основано на изучении процессов нагрева (температура Ас ) и охлаждения (температура Аr) вещества.
Диаграмма состояния системы железо - углерод
По горизонтальной оси диаграммы откладывается содержание углерода в сплаве в процентах, по вертикальной - температура в °С. Каждая точка на диаграмме характеризует определенный состав сплава при определенной температуре.

## Slide 11
Диаграмма состояния системы железо - углерод

## Slide 12
600
800
1000
1200
1300
1400
1500
Со
1
2
3
4
5
%
6,67
3 кл.
2 кл
А
D
4,43
1100
C
Жидкий раствор
2,14
E
F
Ж+А
Ж+Ц
911
G
S
727 Со
K
P
0
0,8
А
А+Ц
1539
1147
700
Содержание углерода
Температура

## Slide 13
Диаграмма состояния системы железо - углерод
Критические точки диаграммы «Железо-углерод»
Точка диаграммы | Температура | Содержание углерода, % (по массе) | Характеристика точки
A | 1539 | 0 | температура плавления железа
D | 1600 | 6,67 | температура плавления цементита
C | 1147 | 4,43 | образование ледебурита - механической смеси аустенита с содержанием углерода 2,14 % и цементита первичного
E | 1147 | 2,14 | максимальное содержание углерода в γ-железе
G | 911 | 0 | превращение α-железа в γ-железо
P | 727 | 0,02 | максимальное содержание углерода в α-железе
S | 727 | 0,8 | образование перлита - механической смеси феррита (имеющего 0,02 % углерода) и цементита вторичного.